СЕКЦИЯ «ЛАЗЕРНЫЕ И СВАРОЧНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В МАШИНОСТРОЕНИИ»

- Применение компьютерного моделирования для решения промышленных задач сварочного производства.

Докладчик: Биленко Георгий Андреевич, инженер технической поддержки ПЛМ-Урал

8-912-296-35-53, bga@plm-ural.ru

Компьютерное моделирование, расчет сварочных напряжений и деформаций, оценка точности изготовления и эксплуатационной надежности сварных конструкций, оценка рисков возникновения горячих и холодных трещин.

Содержание: в докладе рассматриваются актуальные технологические задачи сварочного производства и способы их решения при помощи компьютерного моделирования.

- Получение перспективных материалов для авиации, транспорта и строительства легированием алюминиевых сплавов скандием, цирконием и гафнием

Докладчики: В.М. Скачков, ст. н. с., к.х.н.;  Пасечник Л.А., ст. н. с., к.х.н.; 
С.П. Яценко, гл. н. с., проф., В.Г. Бамбуров, гл. н. с., член-корр. РАН

Институт химии твердого тела УрО РАН

Особенностью упрочнения сплавов введением редких металлов является появление алюминидныхдисперсоидов, оказывающих влияние на образование зеренной структуры в процессе последующих технологических манипуляций (прокатка, штамповка, нагрев). Дисперсоиды резко повышают температуру рекристаллизации и позволяют сохранять субзеренное строение алюминиевых сплавов после термообработки. Наибольший интерес из редких металлов представляет скандий, образующий интерметаллическое соединение (ИМС) Al3Sc со структурными характеристиками близкими к α-Al.Межфазное натяжение на границе между Al3Sc и расплавом в два раза меньше величины для алюминия со своим кристаллом (45 и 92 МН/м). Установлено, что в системе Al-4Mg-Sc-Zr в фазе Al3(Sc,Zr) цирконий может замещать до 50 % атомов Sc, а атомы скандия могут замещать до 20 % атомов Zr. В присутствии циркония модифицирующее действие скандия начинает проявляться с 0.18 %. Частицы Al3(Sc1-xZrx) имеют больший инкубационный период, а также менее склонны к коагуляции по сравнению с Al3Sc. Дисперсоиды Al3Sc, Al3Zr, Al3(Sc,Zr), образующиеся путем вторичного выделения, имеют дисперсность <10 нм и когерентны алюминиевой матрице. Гафний в алюминиевых сплавах оказывает более сильное рафинирующее действие по сравнению с цирконием, что объясняется более выраженными его металлическими свойствами, кроме этого гафний является хорошим поглотителем тепловых нейтронов.

Материалам, в том и числе и металлическим, на основе алюминиевых сплавов можно придавать совершенно новые функциональные характеристики путем управления размерами и формой зародышеобразующихинтерметаллидных фаз. Такие конструкционные сплавы резко отличаются по свойствам от обычных алюминиевых сплавов, в первую очередь, большей надежностью при критических нагрузках и длительностью сроков эксплуатации.