СЕКЦИЯ «АДДИТИВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И КОМПОЗИТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ В ПРОМЫШЛЕННОСТИ»

- Новая элементная база фотоники для широкого спектрального диапазона (0,4 - 45,0 мкм)

Докладчик: А. С. Корсаков*, к.х.н., зам. директора ИВЦ "ЦИВТ"; М. С. Корсаков*, магистрант, М.Н.С. ИВЦ "ЦИВТ";  Л. В. Жукова* д.т.н. директор ИВЦ "ЦИВТ"

*ФГАОУ ВО «Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б. Н. Ельцина», 8(343)375-47-13, E-mail: l.v.zhukova@urfu.ru

Разработан новый класс инфракрасных кристаллов систем AgBrTlI, AgBr-(КРС-5), AgCl-AgBr-AgI (TlI), AgBr-AgI, AgCl-AgBr и фотонно-кристаллические ИК световоды на их основе, в том числе с расширенным диаметром поля моды. Кристаллы негигроскопичны, высоко пластичны, не обладают эффектом спайности, что послужило важным фактором для изготовления из них методом горячего прессования оптических изделий (окон, призм, линз), а так же методом экструзии ИК световодов.  Оптические изделия прозрачны в диапазоне  0,4 - 45,0 мкм и являются новой элементной базой фотоники широкого спектрального диапазона [1].

На базе новой оптической продукции разработаны: инфракрасный волоконно-оптический зонд, в т.ч. радиационно-стойкий с различными модификациями чувствительных элементов: «петля» (материал – ик волокно), призма «НПВО» (материал CDV алмаз\сапфир; универсальный блок подключения инфракрасных волоконных зондов к различного типа существующим ИК-Фурье спектрометрам. Разработаны методики  использования волоконного зонда для решения задач криминалистики (экспресс идентификация лакокрасочных покрытий), органического синтеза (определение кинетики реакций), электрохимии (измерение концентрации драгоценных металлов  и цианидов в гальванических ваннах в реальном времени с точностью 0,001 г/л), нефтехимии (определение содержания влаги в нефти и газе) [2].

Исследование стойкости ик волокон к ионизирующему излучению показали стабильность оптических и механических свойств при накопленной дозе излучения в 50мРад, что открывает возможности создания каналов передачи аналитических сигналов в области горячих зон объектов атомной энергетики.

1. Zhukova L.V., Korsakov A.S., Chazov A.I., Vrublevsky D.S., Zhukov V.V. Photonic crystalline IR fibers for the spectral range of 2,0 – 40,0 µm // Applied Optics. 2012. V. 51, № 13. P. 2414-2418.

2. L. Zhukova, D. Vrublevsky, A. Chazov, V. Korsakov, V. Kortov. Fiber probe for the spectral range of 2-45 µm for IR-Fourier spectrometer. Imaging and Applied Optics Congress, OSA Technical Digest (online), Fourier Transform Spectroscopy (FTS) 2013, paper: FTu3D.5, 23-27 June 2013, Arlington, Va., USA.